中國塗料行業“十三五”規劃(二)

The 13th Five-year Plan in Coatings Industry in China (Ⅱ)

第二章 塗料行業“十三五”發展規劃

1 發展規劃指導思想和總體發展的預測

目標

1.1 塗料行業“十三五”發展規劃的指導思想

習近平總書記關于《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》的建議稿

中提出：創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，對破解發展難題、增强發展動力、厚植發展優勢具有重大指導意義。

“十三五”期間，爲適應我國經濟“新常態”，滿足國內各行業、民衆對塗料的需求，完成“一帶一路”、“中國製造2025”任務，保障國家重大專項對高性能、特種功能性塗料需求，塗料行業必須適應國內外經濟形勢新變化，完成産業由量到質的飛躍。主要任務是：著力提高塗料行業科技創新能力；調整産品結構，提升産品質量和檔次；優化産業布局，加快塗料企業兼幷重組，推動産業集聚和升級，形成一批具有國際競爭力的塗料企業；切實保護生態環境，促進塗料行業的可持續發展。概括起來塗料行業就是要按國家“十三五”規劃建議中提出的發展理念做到：創新發展、協調發展、優勢發展、綠色發展。

1.2 塗料行業“十三五”發展預測的總體目標

1.2.1 塗料

1.2.1.1 塗料産量及目標産值

“十三五”期間，全行業經濟總量保持穩步增長，總産值年均增長底綫6.5%左右。到2020年，塗料行業總産值預計增長到5 600億元左右；産量按年均5%增長計算，到2020年，塗料行業總産量預計增長到2 200萬t左右。

1.2.1.2 結構調整目標

産品結構到2020年，性價比優良、環境友好的塗料品種占塗料總産量的57%。

企業規模化到2020年，銷售額在50億元以上的塗料生産企業達到10家以上，銷售額在20億元以上的塗料生産企業達到20家。前50家塗料生産企業的塗料産量占總産量的50%以上。培育2～3個銷售額超過50億元、具有國際競爭力的大型塗料企業集團。

1.2.2 顔料

1.2.2.1 鈦白粉

産量“十三五”期間預測鈦白粉産量年增長5%。據此預估，鈦白粉産量將由2014年的246萬t，增長至2020年的330萬t。

産業結構調整重點和方向鼓勵發展單綫産能3萬t/a及以上、幷以二氧化鈦含量不小于90%的富鈦料(人造金紅石、天然金紅石、高鈦渣)爲原料的氯化法鈦白粉生産工藝；限制新建硫酸法鈦白粉生産裝置；淘汰單綫産能小于2萬t的硫酸法鈦白粉生産裝置。鈦白粉行業內通過資源整合和重組等方式，重點造就硫酸法年産30萬t以上的企業2～3家；氯化法年産10萬t以上的企業2～3家。重點培育具有較大發展潜力的企業，培養成具有世界影響力的品牌，爲中國成爲鈦白粉製造强國打下堅實的基礎。

1.2.2.2 氧化鐵顔料

産量預計氧化鐵顔料産量將由2014年的68萬t增長至2020年的80萬t。

産業布局調整重點方向和目標“十三五”期間，我國氧化鐵顔料行業必須改變粗放型發展方式，通

過兼幷重組和淘汰落後産能的方式，行業集中度較“十二五”末提高15%。

2 塗料行業“十三五”期間應重點研發的

項目

2.1 塗料應用基礎理論性的研發項目建議

2.1.1 應用基礎研究

“十三五”期間，我國塗料行業的基礎研究要在塗料應用基礎理論、新型原材料、先進裝備與自動化技術、塗層評估技術等領域，增强已有優勢，培植新優勢，取得一批達到國際先進水平的標志性成果，使塗料行業基礎研究整體水平有較大提升。

重點圍繞塗料配方設計理論、塗料成膜機理及成膜動力學、塗料流變行爲、塗料保護機理、塗料功能特性機理等方面進行系統研究。對新型樹脂、功能顔填料、環境友好多功能型助劑等原材料進行全新系統理論研究，以指導塗料應用技術的全面發展。主要的塗料基礎理論研究如下：

(1)水性工業塗料的研究。包括防腐、汽車、船舶、木器、鋼結構等水性工業塗料的科學技術研究，內容有水性塗料的抗性與成膜物結構關係、成膜機理、顔料分散機理、塗膜流動及流平等機理；還要特別關注有助于提高水性塗料性能的機理，如水性防腐塗料的防閃銹、提高早期耐水性機理，水性木器塗料的防脹筋機理，水性汽車塗料實現緊凑塗裝工藝的機理。

(2)紫外光固化塗料的科學技術研究。包括水性紫外光固化塗料和粉末塗料紫外光固化的研究，紫外光固化塗料厚塗層和色漆化新固化機理研究。

(3)無溶劑及超高固體分塗料的研究，特別是流變行爲和成膜動力學研究。

(4)新型功能填料和新型助劑的作用機理研究。

(5)在嚴苛應用環境下的塗料防護機理研究。

(6)塗料人工老化及天然曝曬相關性研究。

2.1.2 新型原材料

塗料行業的發展强烈依賴塗料原材料工業的發展。塗料綠色化、長效化、功能化的發展方向需要不斷開發新型的樹脂、顔填料、助劑和環保型溶劑。關鍵核心原材料的國産化是塗料創新發展的重要基礎。

高性能水性塗料用樹脂對于水性塗料用樹脂要解决在水性化過程中所引入的親水基團對工業塗料性能所産生的負面影響，同時考慮消除作爲分散介質的水對水性工業塗料施工性能劣化的負面影響。高分子科學的發展爲解决這些問題提供了技術基礎，例如：受控聚合技術(CRP)、有機無機雜化技術、核殼(多層核殼)技術、微凝膠技術、高交聯技術、大分子乳化劑的合成與應用、表面能控制方法、納米技術的綜合控制等。

無溶劑、超高固體分樹脂體系通過選用合適單體、合理的控制分子量和分子結構，製備保持高性能的高固體分或無溶劑樹脂，如無溶劑或超高固體分醇酸和聚酯樹脂、丙烯酸樹脂。高性能環保型活性稀釋劑是製備超高固體分塗料、無溶劑塗料的重要材料，重點是在無溶劑環氧塗料和高性能的高固體分丙烯酸聚氨酯塗料中使用的高性能環保活性稀釋劑。

高性能特種樹脂特殊性能要求的塗料需要特殊結構的樹脂，如高耐候樹脂、高抗化學腐蝕性樹脂、高耐溫樹脂、導電樹脂、紅外隱身樹脂等。

新型顔填料在新型顔填料方面側重于環保性和功能化，如反射材料、導電材料、隱身材料、納米材料、石墨烯材料、代替鎘和鉛鉻系的環保顔料、高性能不含重金屬的防銹顔料、環保型固化促進劑等關鍵材料及應用研究。對于傳統顔填料，如鈦白粉、氧化鐵系顔料，重點是通過新型製造技術或重大技術改進提高其耐候性、分散性，幷且减少製造過程對環境的污染。

新型助劑受控聚合技術爲開發新型助劑提供了重要技術支撑。開發水性塗料、高固體分塗料及無溶劑塗料用助劑，解决塗膜基材潤濕、塗膜抗流挂、顔料潤濕分散性等問題。

環保溶劑開發低公害或無污染的溶劑，代替危害大的苯類、乙二醇醚及醚酯等溶劑；開發環保型的水性塗料用成膜助劑。開發弱溶劑可溶樹脂，采用對環境破壞作用小的豁免溶劑，擴大環保型溶劑的應用範圍。

新材料和可再生原材料開發應用進一步研發納米材料、聚苯胺、微膠囊、脂環基丙烯酸酯等新材料的新應用；開發基于生物基的可再生單體和樹脂，代替基于碳基的單體和合成樹脂，推動塗料行業的可持續發展。

2.1.3 先進設備和自動化環保技術

黨的十八大提出信息化和工業化的高度融合，最近國家層面又提出“互聯網+”、“工業4.0”，在塗料生産和施工技術方面引入這些創新思維、采用現代先進電子信息技術，大力推動智能製造、清潔製造、機器人塗裝，推動塗料裝備的産業升級。

(1)開展塗料密閉型清潔生産綫技術研究與推廣應用。减少粉塵、廢氣和廢渣的産生和排放，减少清洗用水或溶劑的使用，同時提高原材料的利用率，具體技術包括：密閉式破包機的研發和應用、密閉式粉料貯存與投放的普及、密閉式固定型生産罐的普及、帶蓋的落地式分散機和移動式生産罐配套罐蓋的强制實施、環境友好型塗料生産用過濾設備的研發和應用、粉塵回收和廢氣、廢水處理裝置的强制推行、自動化生産罐清洗設備研發和應用、廢水與廢溶劑回收利用裝置的普及等。

(2)開展自動化高效率生産綫技術研究。重點研究各工藝模塊的銜接和一體化工藝的實現：提高落地分散機、生産罐、研磨機、包裝機、反應釜等單體設備的質量和自動化程度，减少對人的依賴，提高綜合使用效率；多套生産裝置的自動化控制實施，幷配套完善的聯鎖裝置；針對主要生産設備，結合清潔化、自動化及安全性要求，制定新的行業標準。

(3)開展自動化高效率低污染環保塗裝綫技術研究。通過塗裝設備、塗裝工藝和塗裝流程的技術提升，提高塗料的使用效率、降低稀釋劑的使用量、提高塗膜的質量，最終實現减少VOC排放。積極開展機器人塗裝、水性自動靜電塗裝、熱噴塗自動塗裝等高效環保塗裝工藝的研究。

2.1.4 塗層體系性能評價技術

大力開發“現場塗層性能檢測技術”、在綫檢測技術，讓塗料使用者清楚瞭解所使用産品的優劣，避免弄虛作假現象發生，同時這一舉措還能規範施工行爲，監督施工質量。

建立塗料行業的LCA(Life Cycle Assessment，生命周期評價)評估體系，評價整個塗層保護周期內對環境的綜合影響。該體系的建立將有效地促進塗料行業的綠色發展。

2.2 主要塗料、顔料研發項目

“十三五”期間塗料行業應用基礎理論性研究及通用性研究的建議項目已列在附件1中，本部分列出各工業塗料部門“個性化”重點項目的建議。

2.2.1 汽車塗料

汽車産量在新的5年裏將進入新常態增長。如前所述，汽車塗料在“十三五”期間的科技發展是重點研發水性、高固體分、粉末等環境友好型産品以及緊

凑施工工藝，基本實現全行業的産品升級、綠色環保和可持續發展。重點研發項目：

(1)能與矽烷/鋯鹽前處理材料相配套的、無重金屬、高泳透力、高平滑性陰極電泳漆；

(2)水性/高固體分汽車塗料及緊凑塗裝工藝：水性/高固體分中塗、水性免中塗體系，水性/高固體分底色漆(base coat)，高固體分清漆(1K和2K)，水性修補漆及其塗裝工藝；新能源汽車的非金屬材料塗料和汽車的輕量化要求的塗料；

(3)開發具有特殊效應的面漆。包括開發具有無光/亞光(matt color)、抗劃傷/自修復(self healing)、自清潔(不沾灰塵)、變化閃耀感(flip-flop effect)、深厚立體感(deep feeling)等特性面漆；

(4)加速國外技術深度國産化；新的節能降耗减排高效的塗裝技術。

2.2.2 建築塗料

2015年，全國住房銷售額同比增長18%，但庫存量仍很大，住房“去庫存”是“十三五”前期的重要任務，這决定新開工住宅面積增長速度放緩；但城鎮化和日益劇增的舊房翻新工程爲建築塗料發展提供了巨大的市場空間，“十三五”期間建築塗料增速預計在6%左右，其總量仍將占塗料總量的1/3以上。因此，建築塗料的科技進步對塗料行業的發展進步至關重要。“十三五”期間建築塗料重點研發項目：

(1)水性多彩塗料的穩定化及大生産工藝改進，重點解决塗料貯存、運輸過程中的穩定性和大面積施工外觀的一致性問題。

(2)紅外强反射顔填料研究及長效彩色太陽熱反射塗料的製備，重點是塗料具備强紅外反射特性，幷能够長期保持太陽光反射性能。

(3)長壽命外墻塗料及外墻外保溫配套體系和工藝技術研究。通過改善對外墻外保溫和基材的適應性和各塗層材料的匹配性，解决開裂、剝落等問題，這是實現長壽命的重要基礎；高耐候外墻塗料的實現主要是解决高耐候性樹脂(自交聯、有機無機雜化、水性氟碳)及高耐候顔填料問題(顔料成分及結構、包膜術)。

(4)改善環境的抗菌、光催化、自清潔等功能塗料研究，重點解决塗料的環保性和持續性。開發高性能和功能型的無機乾粉建築塗料。

(5)開發兼具環境友好性、裝飾性、更加符合人文需求的內墻藝術塗料。

(6)舊墻翻新塗料及塗裝技術研究，重點解决塗料對舊基面和舊塗層的容忍性和適應性，以及塗料的易施工特性。

(7)開發力學性能好、防火時效長的超薄型高性能防火塗料。

2.2.3 木器塗料

2014年木器塗料産量已超110萬t，作爲重要的塗料品種，涉及人民生活質量提高和出口需要。預計“十三五”期間木器塗料産量會以6%左右速度增長，但對塗料質量和環保要求越來越高，重點研發項目：

(1)進一步開展水性木器塗料及塗裝工藝研究，重點解决底漆的封閉防脹筋問題以及水性塗料流

平、豐滿度等外觀問題；推進UV塗料、高固體分PU塗料、水性UV塗料、水性雙組分丙烯酸聚氨酯塗料、粉末塗料等環境友好型木器塗料及關鍵原材料(如樹脂等)的開發及應用。

(2)轉變服務模式。從單一的塗料銷售到塗料塗裝一體化服務轉變，重視塗裝工藝的合理性及創新性，致力于爲客戶提供整套的塗裝解决方案。與傢具協會聯合制定相應的木器塗料塗裝規範。

(3)重視塗裝工藝自動化應用及VOC過程控制。推進自動化、流水綫作業，促進機器人塗裝、靜電噴塗塗裝、UV塗裝等生産綫的發展。重視漆霧回收再利用系統的應用。

(4)突破水性塗料塗裝乾燥工藝技術壁壘，增强普遍適用性幷降低成本。在溶劑型木器塗料的應用中提倡合理使用乾燥設備，在水性木器塗料的應用中必須配備合理的烘乾與空氣溫度、濕度控制設備；推動微波、紅外綫(IR)、UV輻射(UV-LED)等先進的乾燥、固化設備的發展及應用。

(5)人才培養與儲備。重視對塗料生産廠、傢具生産廠、室內裝修等相關人員關于木器塗料與塗裝方面的技術、技能培訓工作。

2.2.4 船舶塗料

受國際經濟的影響，航運業不景氣，造成造船量波動較大，導致船舶塗料用量隨之波動，加劇船舶塗料企業間競爭。未來5年，船舶塗料的産量仍將保持周期性變化，銷量在35萬t上下大幅波動。總量將低于“十二五”期間水平。

國際上船舶塗料標準不斷提升；塗料産品降低VOC的要求將越來越嚴格；塗料消費稅和塗裝污

費將對船舶塗料行業的利潤産生負面影響；原材料價格可能要反彈，企業利潤壓力增大。溶劑型産品依然占據主要比例，外資企業已是高固體分、低VOC占主流；國內船舶塗料企業環境友好型産品配套體系不完善，國內企業售後服務環節較爲薄弱，阻礙了産品的推廣使用。高端船舶塗料市場基本被國外企業壟斷。

爲應對競爭，國內企業應集中力量突破技術瓶頸，整合企業、科研院所的研發力量，開發綠色、節能、環境友好型船舶塗料及配套産品，積極應對與船舶塗料相關的國際新標準、新規範，加强船舶塗料研究人員和塗裝施工人員的培養，提高售後服務質量和水平。

船舶有民用和軍用之分，軍艦用塗料一般比民用船舶塗料要求高，“十三五”船舶塗料放在特種功能型塗料部分叙述。

2.2.5 集裝箱塗料

在2008年金融危機前，集裝箱塗料市場由稱爲主要供應商的中遠關西、中塗、海虹老人、金剛化學4家瓜分。“十二五”期間，新興塗料供應商异軍突起，包括SKS、Valspar、MEGA、PPG等國外供應商，以及三蝶、寶駿、德威等國內供應商，但主要供應商因其産品穩定的質量和全方位的客戶服務，仍占據主導地位，中遠關西與中塗仍占據55%，其他各公司合計占45%，其中新興供應商的市場份額已達到13%～15%。“十三五”期間集裝箱塗料重點研發項目：

(1)大力發展高固體分和水性等環境友好型塗料在集裝箱上應用，是環保政策和集裝箱行業發展的要求。

(2)修箱産業將成爲行業新亮點，易清潔、耐磨、耐介質性好的特殊性能塗料需求量大。在“一帶一路”大方針的指引下，我國內貿箱，尤其是鐵路箱的需求，據不完全統計，在300萬TEU左右。逐步增長的內貿將成爲造箱行業新增長極，將帶動集裝箱塗料行業健康發展。塗料企業要適應集裝箱行業結構調整，不斷開發塗料新産品。

2.2.6 防腐塗料

“十三五”期間防腐塗料發展重點是圍繞高鐵裝備、海洋工程、鐵路與公路橋梁及大型鋼構、新能源、石油化工等領域的重防腐保護，開展關鍵技術與産品研究。繼續開發水性化、高固體分化、無溶劑化綠色環境友好型防腐塗料，特別是針對包括船舶、集裝箱、高端裝備等諸多防腐領域，從塗料産品、塗料裝備、塗料工藝總體考慮研發低污染、低排放的系統解决方案；研發綠色環境友好型長效防腐塗料及塗層體系方案，延長塗料維修重塗周期，减少防腐塗料全部生命周期對環境的影響，推進防腐塗料塗裝的節能减排，促進行業的可持續發展；開發功能化重防腐塗料，如低表面處理塗料、納米改性塗料、耐溫耐濕塗料、聚苯胺塗料、石墨烯塗料等新型重防腐塗料的研究。

“十三五”期間防腐塗料重點研發項目：

(1)水性車間底漆及工藝性能研究。關鍵解决與現有溶劑型車間底漆生産綫的工藝適應性問題。

(2)水性防腐塗料研究。重點開發水性環氧、水性丙烯酸、水性聚氨酯、水性醇酸及改性等産品，自主研發樹脂等關鍵原材料，重點解决防閃銹、早期耐水性以及施工工藝性能等問題，開發適合較嚴重腐蝕環境下長壽命水性防腐塗層配套體系。

(3)高固體分、無溶劑塗料研究。包括酚醛環氧樹脂及活性稀釋劑等關鍵原材料，重點解决施工工藝性能及固化性能；高固體分醇酸、改性醇酸、采用可再生原料製備的醇酸樹脂等醇酸塗料的研究。重點解决水性醇酸塗料的貯存穩定性及施工幹性等問題。

(4)聚矽氧烷工程塗料研究。自主研發樹脂，重點特性是低VOC、高耐候、不含游離异氰酸酯，同時解决好塗料的施工工藝性能。

(5)低表面處理防腐塗料研究，關鍵是采用綠色環保材料製備的塗料在低表面處理的條件下獲得較高性能。

(6)高性能功能塗料，如聚苯胺、石墨烯在塗料中的應用研究。關鍵是解决分散性問題和合理的性價比；微膠囊及相變材料在自修復防腐塗料中的推廣應用。

2.2.7 卷材塗料

目前國內彩鋼板市場處于産能嚴重過剩、生産綫開工嚴重不足的局面，建築仍是其主要用戶。高檔的彩鋼板越來越受建材市場重視，家電用彩鋼板的需求量在逐年增加，市場巨大，幷且賦予了新的功能，如抗菌表面。功能型彩板市場需求量也會越來越大，比如：抗靜電、導電、冷屋頂等彩板也會是一個新的發展方向。

“十三五”期間卷材塗料重點研發項目：

(1)開發水性、高固體分、UV、粉末等綠色環境友好型塗料；

(2)發展氟碳塗料、高耐候聚酯塗料、有機矽改性聚酯塗料；

(3)開發功能型卷材塗料，包括自潔型塗料、冷屋頂彩色塗料、導電塗料、抗菌塗料；

(4)發展裝飾型面漆，以及無重金屬環境友好型底漆；

(5)在大力發展建築用綠色環境友好型高耐候卷材塗料的同時，加大家電用高檔卷材塗料的開發力度。

2.2.8 特種功能性塗料“十三五”期間重點圍繞航空航天、武器裝備、船舶、核工業、電子科技幾大軍事工業領域開發適應現代軍事裝備的高性能特種塗料，滿足我國軍隊現代化的需要。重點解决塗料的長效性、功能性和安全可靠性。

“十三五”期間特種功能性塗料重點研發項目：

(1)開發新型戰機用高性能蒙皮塗料及水性內艙塗料；

(2)開發航空母艦、新型軍艦用高性能低污染防腐塗料及長效防腐塗層體系，長效低風險防污塗料；

(3)開發適合多種基材(包括鋁、不銹鋼、銅、鍍鋅件、複合材料等)通用型底漆及不含重金屬的高性能防腐底漆；

(4)開發核潜艇、飛機用高性能隱身塗料；

(5)開發新型航空發動機用耐高溫塗料；

(6)開發水性航天火箭塗料、衛星熱控塗料；

(7)開發高性能的水性僞裝塗料；

(8)開發高性能抗劃傷自修復塗料。

2.2.9 粉末塗料

“十三五”期間粉末塗料重點研發項目：

(1)高性能粉末塗料，如高耐候環境友好型聚酯粉末塗料、高耐久氟碳粉末塗料，高剝離强度、高防腐性能環氧粉末塗料等；

(2)適合新應用的粉末塗料及塗裝工藝，如汽車、彩板和某些防腐構件等領域；

(3)解决粉末塗料薄塗的塗裝工藝及塗膜流平性與外觀問題、粉末塗料換色難等關鍵技術難題。

2.2.10 顔 料

2.2.10.1 鈦白粉

近年來過度上馬的鈦白粉産能使得鈦白粉行業大部分企業與所在地區的環境容量和能源、資源配

置的矛盾日益凸顯。因此，推行清潔生産、優化資源配置和實施副廢産物的綜合利用，是鈦白粉企業的發展關鍵，必須給予高度重視。

“十三五”期間鈦白粉發展重點：

(1)全面推廣硫酸法清潔生産技術和先進的節能减排技術，對落後的傳統的硫酸法進行技術改造，推動硫酸法全面進步；

(2)消化、完善引進的氯化法鈦白粉工藝技術，實現達標達産，穩定生産；通過自主技術研發、引進、合作開發等方式提升我國氯化法工藝的水平以達到國外先進水平，幷探討中國氯化法發展的技術路綫；

(3)研發專用性强、高性能和特殊領域專用的高檔鈦白粉産品，擴大高端市場占有率和出口率；(4)推動産學研結合，行業內建設2～3個國家級的企業研發中心，有計劃承擔行業發展的關鍵和共

性課題，積極研發和推廣副産資源綜合利用項目；

(5)把國內鈦白粉先進技術集合吸收國外的發展經驗，研發低成本鈦白粉生産工藝技術，提高競爭力，實現可持續發展。

2.2.10.2 氧化鐵顔料

我國已是氧化鐵顔料生産大國，也是氧化鐵顔料出口量最大的國家。多年來，雖然我國氧化鐵顔料新品種、新産品、新技術、新設備不斷開發創新，擁有原始創新和自主知識産權的中國氧化鐵顔料專利産品也不斷涌現，企業提高了對資源的利用率，氧化鐵顔料生産從單純的資源消耗生産型企業向社會上的二次資源綜合利用型企業發展。但是，氧化鐵顔料行業快速發展所帶來的“量有餘而質不足”問題也隨之凸顯，産能相對過剩和低端競爭依然是本行業所有企業所面臨的問題。“十三五”期間要加大技術創新的力度，提高研發能力和加快新技術産業化進程。

“十三五”期間氧化鐵發展重點：

(1)發展氧化鐵的預分散顔料和水性色漿顔料、造粒顔料，滿足建築塗料等發展需要；

(2)研發吸油量低、著色强度高、易分散氧化鐵紅等顔料，及耐熱、耐溫性鐵黃、鐵黑，以滿足粉末、卷材塗料或其他高固體分塗料體系要求；

(3)發展高純度、高著色力、易分散及耐熱性好的氧化鐵顔料，制成色漿或色母粒，以滿足塑料工業要求；

(4)氧化鐵顔料中嚴格控制汞(Hg)、鉛(Pb)、砷(As)等有害元素含量，以適應醫藥品、化妝品等特殊要求，限制錳(Mn)含量以滿足橡膠工業要求；

(5)發展高著色强度、耐腐蝕、易分散、耐溫性佳的鐵紅、鐵黃以及天然氧化鐵，滿足建材陶瓷的市場需求；

(6)發展純度高、顆粒細而均勻、化學雜質少的氧化鐵，用于鐵氧體磁性材料，以用于軟磁、永磁、旋磁、矩磁、壓磁材料製品中，尤其是開發具有顯著的高頻性能和使用壽命期長的納米磁性粒子氧化鐵，滿足高檔磁性材料要求；

(7)進一步開發和完善氧化鐵的微細化、高純度、精細化、功能化和複合化等技術，滿足特殊要求。

2.2.11 塗料助劑

(1)塗料助劑高檔産品由外資企業占主導地位，國內助劑企業只在中低檔産品中競爭，“十三五”期間希望這種局面有所變化。國內助劑企業在發展環境友好高功能型助劑上加大投入，在高檔助劑産品中增大份額。

(2)按現有的技術水平預測，塗料助劑用量在“十三五”期間仍將隨塗料産量增加而增加，預測增加速度在4%～5%；使用助劑量最大的塗料品種是建築用乳膠漆，由于住房庫存量大，“十三五”初期住房“去庫存”，新建住房面積會下降，影響建築塗料用量，也减少塗料助劑用量。

(3)塗料助劑用量將伴隨著塗料産量呈現逐步增長的趨勢。然而，從對塗料性能和成本考慮，單位質量的塗料使用助劑量越少越好，故應進一步發展高功能助劑。

3 “十三五”塗料科技管理發展規劃

3.1 多出科研創新成果是“十三五”科技發展的基本要求

3.1.1 指導思想

3.1.1.1 適應行業新常態發展形勢

“十三五”時期是中國經濟在新常態下深化改革和轉型、優化行業結構、提高效率和效益的關鍵時

期，塗料行業也體現出新常態特徵：增長速度放緩，産能嚴重過剩，産業同質化嚴重，産品附加值低，嚴重阻礙行業的健康發展，同時環保壓力持續加大。市場競爭更趨激烈，塗料行業面對新形勢、新任務，要緊緊圍繞國家科技發展規劃和石化行業規劃的總體要求，深入貫徹落實創新驅動發展戰略，充分發揮科技進步和創新對塗料行業加快轉型升級的重要支撑作用，實現塗料行業綠色環保可持續發展。進一步促進塗料行業向專業化、規模化、集團化方向發展。

3.1.1.2 把握經濟發展新機遇

塗料行業發展雖然面臨較嚴峻挑戰，但也面臨諸多機遇。

前所未有的創新環境目前國家正在實施“創新驅動”發展戰略，在全社會掀起“大衆創業、萬衆創新”的熱潮，對創新的重視達到了前所未有的高度，爲全社會營造了前所未有的良好創新氛圍，對塗料行業實施“十三五”科技創新規劃提供了良好環境。

面臨更多發展機遇國家重大戰略部署，“新四化+綠色化”、“互聯網+”、“一帶一路”、京津冀一體化、長江中游地區經濟帶、“中國製造2025”等國家或地區經濟發展戰略給塗料行業發展帶來許多新機遇，充分發揮自身優勢和條件，緊跟國家戰略導向與發展重點，更多參與國家重大戰略部署，持續推動塗料行業的科技創新發展。

國民經濟各部門轉型升級爲塗料發展提供新契機國民經濟各行業各部門創新驅動、轉型升級，需要塗料配合，塗料如能協同發展，將爲塗料科技創新提供新的發展機遇。傳統製造業、房地産等增長引擎减速或萎縮，要恢復與振興是長期過程；互聯網經濟、信息産業、醫療、新能源及環保等爲代表的新經濟正高速發展。要跟踪和適應這種發展趨勢，要特別關注新經濟發展需要帶來的商機。

3.1.2 突破一些技術關鍵，形成一批産業化成果前面已提出“十三五”科研發展建議項目，有應用基礎理論性項目(包括應用性研究、新型原材料、先進設備和自動化環保技術和塗層性能評價技術)，有汽車、建築、海洋、防腐、木器、卷材、集裝箱、粉末、軍工等塗料和顔料與助劑等領域的重點項目，均有關鍵技術等待突破。在“十三五”期間，對上述重點項目要努力攻克其技術關鍵，形成一批産業化成果，要改變在高端塗料市場和高檔助劑市場國內企業不占競爭優勢的被動局面。特別要突破一批共性技術關鍵，如水性塗料樹脂、高固體分塗料樹脂的技術關鍵，達到性價比優越、産業化和商品化，這對降低塗料中VOC意義重大。

力爭完成具有自主知識産權重大科技成果的國家級獎3～5項；申報有價值的中國和外國技術發明專利100項以上；幷要有一批處于國際先進水平的新産品實現産業化。要加强品牌建設，“十三五”期間要涌現出5～10個國內外塗料市場承認的塗料知名品牌。通過“十三五”科技發展，我國向世界塗料强國將邁進一大步！

3.2 人才培養和科研隊伍建設

“十三五”期間要進一步發揮企業是科技創新的主體作用，大中型塗料企業要逐步形成“領軍人才+

專業人才+技能人才”的較完善人才體系的科研創新隊伍，以保證科技創新的活力，真正發揮企業創新的主體作用。

爲配合與支持塗料企業科研隊伍建設，要進一步建設好全行業人才培養基地。“十三五”期間按“卓越工程師人才培養計劃”要求，培養動手能力和獨立解决問題能力强的塗料專業本科畢業生600人以上，每個畢業生除獲得本科畢業證外，還要獲得職業技能(中、高級工)證；正式培養一批創新意識高、解决實際能力强的塗料研究生15人以上。在培養人才基地爭取建設一個塗料博士點，開始培養塗料博士和塗料行業科研領軍人才。開辦不同類型培訓班，根據行業需要，每年培訓100～200人。“十三五”期間要進一步建設和完善塗料行業先進職業培訓基地，職業技能培訓中、

高級工要達到1 000人以上，技師10名以上。

中國塗料工業協會和北京大學光華管理學院合辦的“高級人才研修班”爭取每年舉辦一届，提高塗料企業中、高級管理人員的經營管理水平。在原有基礎上，使國際交流與技術培訓常態化。

業內建成的院士工作站和博士後工作站、國家和部委級技術開發中心是培養塗料科研領軍人才的

平臺，應充分發揮其作用，尤其是博士後工作站。在“十三五”期間，每個博士後工作站要爭取培養1～2名本企業塗料科研的領軍人才，從中“脫穎”出能引領塗料行業科技發展的領跑者。

3.3 建設創新平臺，加大科研投入

建設一批精幹有效的創新平臺抓好大中型企業的各級企業技術中心和塗裝工程技術開發中心建設，鞏固一批省市級企業技術中心。“十三五”期間爭取晋級幾個國家級的企業技術中心，使産學研合作平臺取得顯著成果。

塗料行業已建成9個院士工作站和20個博士後工作站，和一批國家、省、市級企業技術研發中心，取得了一些成果。但總體上是多數沒有形成有效的創新機制，尤其是整個行業缺乏系統規劃，企業各自爲政，沒有形成良好的協作開發和資源共享機制；一些博士後工作站、院士工作站、研發中心的建立，更多是爲了提高本企業聲譽，幷沒有形成企業有效的創新平臺，以取得多出成果、多出人才的效果。

“十三五”期間，中國塗料工業協會和塗料産業技術創新聯盟要在行業的整體創新環境、創新平臺建設中發揮統籌協調作用。在定性基礎研究、開發研究、塗裝工藝研究等幾個層面，建設不同側重點、不同層級的創新平臺。要按細分行業成立一些研發中心，避免同類研發中心重複建設，造成創新資源浪費。對于塗料基礎研究、原始創新和一些關于産業發展的共性核心技術，應該成立幾個科技龍頭企業主導、科研院所共同參與的創新平臺，形式可以多種多樣，可以是研究院形式，也可以是虛擬的創新平臺，關鍵是形成有效的運行機制。對于技術開髮型創新平臺，由塗料生産龍頭企業主導，塗裝單位和用戶單位共同參與，側重點在于應用，在于産業化。中國塗料工業協會專家委員會和塗料産業技術創新聯盟，可聯合業內建成的院士工作站、博士後工作站、各類技術開發中心和各種創新平臺，定期組織技術信息和學術交流，促進業內技術信息互聯互通，資源共享。還應組織評選優秀創新人才和優秀科技創新平臺，幷加以獎勵，促進各工作站和技術中心做大做强。

加大科研投入到2020年，大中型塗料企業研發投入(包括爭取的國家投入)應達到其銷售收入的2%

～3%。“十三五”期間業內至少要有20～30家大中型企業(如建有院士工作站、博士後工作站、國家級技術中心等企業)建立健全的科技創新平臺，在業內起技術創新帶頭作用，真正確立企業是技術創新的主體地位。

3.4 建立和健全人才管理機制尊重知識、尊重人才人才建設要形成有利于人才成長的機制和環境。建立人才管理機制，形成選拔人才、考核人才、激勵人才等完備的制度體系和運行機制，促進創新，激勵成才。營造吸引科技創新人才的氛圍，建立“進得來、留得住、用得好”的良好環境。加大人才戰略的實施力度，圍繞行業要解决的大項目，提供一切可能的保障條件，形成一個吸引優秀人才的技術創新環境。

注重知識産權保護尊重科技人員的勞動成果，與中國石油和化學工業聯合會合作，組織科技成果

鑒定和科技成果評獎，設立成果獎勵基金，幷與晋升職務和職稱挂鈎。對申請的專利也要采取同樣的辦法獎勵。

進一步完善職稱評定工作中國塗料工業協會將進一步推進職稱評定及職業技能評定工作。大中型塗料企業應成立本單位的技術職稱評委會，助理工程師自評後送中國塗料工業協會評委會備案發證，中高級職稱企業評委會初評後進行推薦。

4 “十三五”塗料行業環保發展規劃

4.1 堅决貫徹國家有關“十三五”環保發展規劃

“十三五”期間，我國要完成到2020年單位GDP碳排放要比2005年下降40%～45%的國際承諾低碳

目標，幷且要爲完成《中美氣候變化聯合聲明》中提出的我國在2030年左右要達到碳排放的峰值的中長期低碳發展目標奠定基礎，同時要在大氣污染防治等環境指標方面取得明顯成效。爲此，國家有關部門頒布了系列環保法規，已如前述。根據我國“十三五”規劃目錄中環保、資源規劃相關信息，塗料、塗料助劑、塗料顔料行業也應有針對性地制定“十三五”節能環保發展規劃。主要涉及以下方面：

(1)深化行業准入機制研究；

(2)節能减排；

(3)推進資源循環利用技術發展，節約資源；

(4)完善環保激勵機制和懲罰機制；

(5)完善安全應急體系建設。

塗料及相關行業發展過程中面臨的環保問題主要有：VOC排放、三廢超標排放、重金屬污染等。

4.2 VOC防治規劃

近年來，我國大氣環境受霧霾影響日益加重，引起國家有關部門的高度關注。以國務院辦公廳轉發環保部等部門關于《推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量指導意見的通知》(國辦發〔2010〕33號)爲標志，從國家層面正式將VOC污染防治工作提上了日程；2012年9月國務院批復實施的《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》，將VOC和二氧化硫、氮氧化物、工業烟粉塵一起列爲了三區十群的防控重點，把開展VOC污染防治工作納入了重點防治任務；2015年2月1日起將塗料納入消費稅徵收範疇，對施工狀態下VOC含量低于420 g/L(含)的塗料免征消費稅。

目前，在我國塗料總産量中，溶劑型塗料占49%左右，其餘爲水性、粉末、光固化等環境友好型塗料。

與發達國家相比，我國溶劑型塗料比例大(美國溶劑型塗料占30%左右，日本是35%～40%，德國是20%)，産生的VOC比例偏高，國內大多數塗料缺少VOC限值標準，已有標準與發達國家相比較爲寬鬆。

改革開放以來36年(1978-2014年)，環境友好型塗料占比每年約增加1.2%，“十三五”期間，我國環境友好型塗料占比增速力爭增加1倍，到2020年環境友好型塗料占比從目前51%爭取達到57%。各細分領域的VOC减排規劃建議如下：

4.2.1 汽車塗料與塗裝

針對配套産品升級任務及舊綫改造問題，做以下規劃建議：

(1)淘汰一批、限制一批、鼓勵一批。逐步淘汰高VOC低固體分溶劑型汽車原廠漆，限制高VOC低固體分汽車修補漆應用，鼓勵水性、高固體分等替代型環境友好型塗料應用，新建汽車綫必須爲低VOC塗料塗裝綫。

(2)改建。針對已預留使用水性塗料的塗裝綫，應按期完成舊綫改造，幷根據實際情况，做好末端治理，達到VOC减排與節能降耗幷行目的；對未預留水性綫的3C2B塗裝綫，應做好逐步改建規劃，一方面可考慮改建爲高固體分溶劑型3C1B工藝，降低改建費用，達到節能减排目的；另一方面酌情建造更環保的水性塗裝綫。

(3)配套産品建議。乘用車企業，底漆全部采用陰極電泳，中塗和底色漆全部水性化；貨車、箱式貨車企業底漆全部采用陰極電泳漆，中塗實現水性化或采用高固體分、UV光固化等環境友好型塗料。

(4)塗裝工藝改進。禁止使用塗料利用率低于60%的塗裝工藝，推廣機器人自動噴塗。

(5)VOC總去除率達到90%以上(含)(非重點區域爲80%以上)。

4.2.2 船舶塗料與塗裝

2014年全國船舶塗料供應量約爲25 000萬L，約合32.5萬t，全年VOC排放約爲20萬t。鑒于船舶塗裝特殊性及功能性要求，削减VOC排放最直接有效的手段就是從源頭降低塗料VOC含量。

(1)源頭控制。底漆固含量從72%提高到80%，VOC降低17.7%，施工同等膜厚，塗料用量可减少11%，總VOC的排放减少26%；無溶劑産品基本不含VOC；固含量相近的水性産品相比溶劑型産品，VOC的含量可以减少超過80%(表2-1)。該控制技術面臨兩方面問題：一方面，需要花費時間研發新的配方，克服技術壁壘，通過相關測試；另一方面，塗料的成本一般會增加。

(2)完善環境友好産品配套體系。部分水性船舶塗料、高固體分溶劑型船舶塗料、粉末塗料等相關産品已經進入應用試驗階段，但配套産品缺失制約了體系産品應用發展，因此，産品開發的同時，應對配套産品開發給予更多關注。

(3)水性塗料産品技術突破：提升水性塗料性能，例如水性防腐底塗使用的水性環氧底漆，在水性底塗可靠性不足時，可考慮在水性中塗和麵塗上多做技術攻關，彌補底塗性能不足。

(4)限制高VOC低固體分溶劑型船舶塗料生産應用，VOC超過500 g/L或者稀釋後VOC含量超過600g/L塗料應予以限制生産或逐步淘汰。

4.2.3 鋼結構塗料與塗裝

鋼結構塗裝目前以人工噴塗方式爲主，大型鋼構件以高壓無氣噴塗爲主要施工方式，小型構件以

空氣噴塗爲主要施工方式。塗裝生産綫在車間內或露天施工方式均有，不管是何種施工方式，目前VOC均是無組織排放。

4.2.3.1 開發低VOC鋼結構防腐塗料，减少有機物揮發

(1)推廣一批高固體分塗料，如高固體分環氧塗料、丙烯酸聚氨酯塗料、脂肪族聚脲塗料、聚矽氧烷塗料已經有高固體分産品推出，幷在國內外已成功應用。

(2)應用一批成熟的水性塗料，如水性丙烯酸塗料、水性環氧塗料、水性聚氨酯塗料、水性無機富鋅塗料。雖已有産品應用案例，但受限于施工因素(冬季低溫施工)及産品成本的影響而得不到大規模應用，可通過産品技術攻關與規範施工環節結合的方式，提高産品市場的應用份額。

(3)限制和淘汰一批塗料。溶劑型熱塑丙烯酸、過氯乙烯、高氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯等塗料在施工時産生較多的VOC，同時這幾種塗料在性能上已完全可以用其他高固體分塗料取代，建議給予限制或淘汰。

4.2.3.2 提高塗層防腐質量降低塗層維修次數

鋼結構産品的生命周期往往長于塗層壽命，因此在整個鋼結構産品生命周期內，塗層要定期進行維修維護，而每多一次塗裝維護就會多産生一次VOC釋放，因此根據防腐時限要求針對性選用長效防腐塗料，可有效降低整個鋼結構使用過程中的VOC排放。

4.2.3.3 清潔、規範施工

推廣采用高壓無氣噴塗、空氣輔助無氣噴塗、高壓無氣靜電噴塗、熱噴塗等高施工效率、低污染塗裝技術，禁止在露天環境下采用高壓空氣噴塗工藝，降低漆霧産生，從而降低VOC排放；規範施工，提高基層塗料附著力，防止因基層塗料脫落造成的塗層維護，從而降低VOC排放。在有條件車間作業環境中，應督促鼓勵安裝後端處理裝置，通過燃燒、吸附、吸收等方法對施工過程中産生的有機溶劑進行回收處理達標後排放，降低污染。

4.2.4 木器傢具塗料與塗裝

(1)突破水性木器塗料技術瓶頸。部分産品性能還不能達到溶劑型産品的要求，如豐滿度較差、表面張力大、單組分塗膜强度低、封閉性較差、表層返修難、吸水脹筋等問題。部分缺點經過聚合工藝改進、分子結構設計、無機有機複合改性、納米技術等手段已經得到改善，但在豐滿度、表層返修等問題仍存在較大不足。

(2)政府采購應優先選擇水性塗料塗裝的傢具。在各大政府采購項目，建議采購水性木器塗料塗裝傢具，給民衆起到帶頭作用。

(3)淘汰一批、限制一批、鼓勵一批。淘汰高VOC溶劑型硝基木器塗料等高污染産品；限制其他高VOC溶劑型木器塗料新綫建設及生産規模，幷逐步淘汰；鼓勵水性木器塗料技術研發及推廣應用。

(4)督促幷鼓勵木器傢具塗裝企業加裝廢氣過程收集設備和末端處理設備。

4.2.5 集裝箱塗料與塗裝

4.2.5.1 開發低VOC環境友好型塗料，突破技術瓶頸，降低成本，提高質量

水性塗料和高固體分溶劑型集裝箱塗料全面應用還尚需時日，需不斷完善配套體系、降低成本、進一步降低産品VOC含量、提升防腐性能和塗膜强度，同時還必須解决水性塗料冬季修補難題，使其更具廣泛適用性。

(1)水性塗料在集裝箱製造業已有一定應用，如水性PVDC底漆、水性丙烯酸內外用面漆雙層配套體系，或是水性環氧富鋅底漆、水性環氧中間漆、內面漆、水性丙烯酸外面漆三層配套體系，可有效降低VOC排放量85%。

發展瓶頸水性集裝箱塗料的防腐性能與現有溶劑型塗料性能仍有一定差距，且因氣溫、濕度關係

存在冬季修補難題，制約其推廣應用。缺乏富鋅底漆保護的雙層防護體系，防腐能力暫還不能與三層體系相提幷論，雖已有水性環氧富鋅底漆研發成功，幷

實現了水性三層防護體系，但成本太高，且防腐性能也受到業界質疑，故在水性防腐塗料及配套産品技術攻關上還有較長的路要走。

成本在2012年，受成本問題制約，水性塗料體系單箱成本較溶劑型塗料高80～100美元，若無重大技術突破降低産品成本，則成本將成爲水性塗料推廣的最大障礙。

(2)高固體分溶劑型塗料。現已開發了高固體分環氧中間漆和高固體分環氧內面漆，高固體分環氧富鋅塗料僅完成試驗工作，體系還不够完善。

4.2.5.2 塗裝工藝升級

采用車間底漆自動輥塗、整箱排噴工藝，在保證質量的前提下，不僅節能降耗，而且有效减少塗料用量，達到VOC减排目的。

4.2.6 工程機械塗料與塗裝

(1)降本提質。工程機械行業競爭激烈，降本保質是利益所驅，塗裝方面自然就要求物美價廉，但水性塗料和高固體分溶劑型塗料的材料成本與施工成本都偏高，因此，需要在技術上有所突破，降低環境友好型塗料在工程機械行業上的應用成本，打破其被動推廣模式。

(2)增强表面適應性。工程機械鋼板較厚，表面處理沒有船舶、汽車製造要求高，故而表面處理在脫脂、磷化、化學殘留、水膜等方面幾乎都未做有效處置，因此需要塗料具有較高的表面適應性(如低表面處理塗料)，從而可降低生産成本。

(3)突破産品通用性。工程機械零件較多，塗裝需要多類型塗料，在保證質量前提下，設計通用型防腐産品，可有效降低塗裝成本和塗裝難度。

(4)速幹問題。水性塗料通常存在乾燥速率較慢問題，提高水性塗料的乾燥速率可有效打開水性塗料在工程機械塗裝中推廣被動的局面。

(5)開發修補專用塗料。原廠漆修補不便，開發低VOC環境友好型修補專用塗料，填補工程機械修補市場巨大缺口。

(6)清潔施工、高效噴塗。利用機器人噴塗、靜電噴塗先進噴塗方式提高塗料利用率，降低VOC排放；减少溶劑使用量，回收清洗溶劑。

(7)督促安裝塗裝的末端處理設備，對廢氣做到收集處理，達標排放。

4.2.7 彩鋼(卷材)塗料與塗裝

大型卷材塗裝綫在塗裝中排放的VOC一般做到回收利用，但一些小型卷材塗裝綫在塗裝中仍是無組織排放。就目前來說，水性塗料、粉末塗料、光固化塗料都是低VOC、甚至零VOC産品，這些品種在國內還沒有真正應用于彩鋼板行業，除産品本身技術水平還達不到要求外，主要原因還有現行塗板生産綫不能完全滿足使用以上品種塗料的條件，都要進行設備的改造。特別是光固化塗料，現在正在進入研發試驗階段，如果成功，將在節省烘烤能量的同時有效降低VOC排放。

(1)突破低VOC、零VOC塗料研發瓶頸。增强環境友好型塗料在彩鋼(卷材)行業的塗裝適用性，提高乾燥速率、流平性、强度等性能，以便于機械快速輥塗和速幹工藝。

(2)塗裝過程管控。彩鋼塗裝生産綫應安裝廢氣收集處理裝置以做到VOC達標排放。

4.2.8 建築塗料與塗裝

國內建築塗料中80%以上是水性乳膠漆，VOC含量不高。然而，其餘20%仍爲溶劑型建築塗料，其VOC减排任務仍較重。因此，國家環保部批准了國家環保公益項目《建築類塗料VOC含量限值及管控途徑研究》，中國塗料工業協會作爲項目協作單位參與此項目，將重點承擔此部分中的諸多工作。

“十三五”期間，項目主要研究內容：

(1)開展國內在用建築類塗料類型及使用情况的行業調研和市場調研，掌握不同類型建築類塗料的污染特徵；

(2)建立VOC含量檢測分析方法，對國內在用主要類型的建築類塗料組織實施VOC含量檢測分析；

(3)篩選適合我國管理水平的VOC污染防治技術，編制建築類塗料VOC污染防治技術指南；

(4)調研國外在含揮發性有機物産品管理方面的政策、法規和標準，提出各類建築類塗料揮發性有機

物管控制度。

4.3 無機顔料節能環保發展規劃

4.3.1 鈦白粉

推行清潔生産、優化資源配置和實施副廢産物的綜合利用，是鈦白粉企業在“十三五”期間發展關鍵之一。節能减排目標：

(1)廢氣：優化廢氣(酸解、煆燒)治理技術，推廣先進技術，增加廢氣處理裝置，主要是二氧化硫的吸收和粉塵的回收裝置。廢氣中污染物排放量較“十二五”末降低20%。

(2)廢水：利用先進的膜過濾技術，可以將廢水經過特殊膜過濾後進行回用，從而達到减少廢水排放、節水省水的目的。平均噸産品水耗較“十二五”末降低20%。

(3)固廢：提高鈦回收率3個百分點，减少固體廢弃物排放。

(4)能耗：行業平均綜合能耗較“十二五”末降低20%。

(5)副産物的綜合利用：硫酸亞鐵100%利用，石膏利用率達80%以上。

4.3.2 氧化鐵顔料

(1)排放目標：廢水和廢氣排放量較“十二五”末减少15%。

(2)節能降耗目標：行業平均綜合能耗較“十二五”末降低20%。

氧化鐵顔料産品的發展要以“與所在地區的生態環境相容，與産業發展導向和化工行業發展趨勢

相符，與所在地區經濟發展相聯”爲企業發展原則。對原企業中工藝落後、附加值低的産品要進行調整，開發與采用更好的節能措施，實行綠色生態生産和節能减排，使氧化鐵顔料生産企業把節能、保護環境生態結合起來發展。

4.4 含鉛與重金屬塗料的替代目標

當前塗料中含鉛及其他重金屬成分的來源主要

有以下4個方面：

(1)使用了含有鉛及其他重金屬雜質的原材料，如鋁粉、鋅粉、滑石粉、高嶺土、矽藻土等填料中帶有一定量的鉛及其他重金屬雜質。

(2)使用了含鉛的助劑，如以往使用羧酸鉛催乾劑、植物油制醇酸樹脂的醇解催化劑黃丹等。

(3)使用含鉛及其他重金屬的顔填料，如以前使用紅丹、黃丹、碱式矽酸鉛白等，現仍在使用鉛鉻黃。

(4)使用含鉻的表面鈍化劑。其中，(1)和(2)在技術和經濟方面基本上不存在問題，只是要完善塗料限鉛及重金屬的有關政策標準，嚴格監督，可完全符合代鉛等重金屬標準；(3)中的紅丹、黃丹完全取代在技術和經濟方面不存在問題，只需要嚴格監督；只是鉛鉻黃的替代，在技術和經濟兩方面均有一定難度，“十三五”期間取代鉛鉻顔料要達到工業化推廣的程度，建議引入激勵政策機制，對于含鉛塗料項目替代工作完成出色的單位，國家可給予一定的獎勵和補貼，推進淘汰含鉛塗料工作的進展；(4)中的金屬塗裝表面鈍化處理取代含鉻處理劑在技術上有很大進步，關鍵在嚴格要求和積極推廣。

5 “十三五”行業政策法規與標準化發展規劃

5.1 指導思想

(1)應以有利于行業發展爲基本原則。塗料行業政策法規及標準的制修訂，應圍繞如何推動行業的産品結構轉型與可持續健康發展等方面開展工作，爲行業發展提供有力保障。

(2)應堅持循序漸進的推進原則。政策法規及標準的制修訂應與行業技術發展相互銜接。針對尚在開發過程中的新産品、新技術，相應的政策法規及標準應分階段制定目標或限值。

(3)應針對細分領域特點。塗料産品分類衆多，各細分領域情况迥异，相應的政策法規及標準應分領域進行制修訂，儘量避免一刀切的做法對行業造成傷害。

5.2 有關環保政策研究與貫徹執行

5.2.1 工業塗裝VOC排放特徵及防治對策研究爲響應《大氣污染防治行動計劃》對塗料與塗裝

行業VOC的治理精神，國家環保部批准了國家環保公益項目《工業塗裝污染源揮發性有機物排放特徵及防治對策研究》，將通過研究明確塗料和塗裝行業VOC排放特徵及防治對策，制定我國塗料與塗裝行業VOC控制的環境管理政策法規。主要政策思路爲：在對塗料生産過程與産品進行優化的同時，嚴格控制下游塗裝用戶的VOC排放，借此倒逼塗料生産企業對産品進行轉型升級。中國塗料工業協會作爲項目協作單位參與此項目，將重點承擔此部分中的諸多工作。

《工業塗裝污染源揮發性有機物排放特徵及防治對策研究》項目將從微觀技術和宏觀調控層面開展研究，通過開展VOC排放規律分析、VOC排放量核算、VOC污染防治可行技術篩選、VOC减排潜力分析和VOC污染控制路綫圖構建等研究工作，明確工業塗裝污染源VOC排放特徵及防治對策，爲我國工業塗裝行業VOC控制的環境管理與决策提供技術支撑。

“十三五”期間項目目標爲：構建我國工業塗裝行業VOC排放清單編制方法；評估我國工業塗裝行業VOC排放分布特徵；建立工業塗裝行業VOC污染防治技術庫；編制我國工業塗裝行業VOC污染防治可行技術指南；梳理工業塗裝行業VOC污染控制措施；分析工業塗裝行業污染控制措施的VOC减排潜力與减排成本；分析基于分階段污染控制目標的工業塗裝行業VOC污染防治需求；工業塗裝行業VOC排放情景分析；工業塗裝行業VOC污染防治政策研究。

5.2.2 逐步替代含鉛塗料的政策研究

第三届聯合國國際化學品管理大會于2012年9月17-21日在肯尼亞內羅畢召開，將削减全球含鉛塗

料作爲會議議題之一。會後，國家工信部高度重視國內含鉛塗料問題，與聯合國工業發展組織聯合開發“全球環境基金在中國逐步淘汰含鉛塗料”項目。此項目將于“十三五”期間啓動幷推進相關工作。中國塗料工業協會作爲項目協作單位參加工作。

主要工作內容包括：我國含鉛塗料基本情况的調查；相關政策法規及標準的制修訂工作；可行性替代技術的篩選、推廣及示範工作等。

5.2.3 《環境保護綜合名錄》塗料相關內容的修訂“十三五”期間，《環境保護綜合名錄》將繼續每年一次的修訂工作，其中塗料行業圍繞行業VOC與重金屬(重點爲鉛)及相關有毒有害物質的减排工作展開。雖然塗料中的VOC與重金屬大部分是在塗裝過程中排放到環境中的，但國家已經意識到降低塗料VOC與重金屬含量幷提高環境友好型塗料占比，成爲從源頭上控制塗料塗裝行業VOC與重金屬的有效手段，符合國家清潔生産理念幷易于執行與監管。“十三五”期間，《環境保護綜合名錄》在我國政策制定過程中的作用將進一步凸顯。《環境保護綜合名錄管理辦法》將頒布實施，其中明確“綜合名錄旨在爲管理部門制定基于環境績效的差异化的經濟政策和市場監管政策提供明確的政策對象，爲市場主體自覺加强污染防治、優化産品工藝結構提供技術支撑，爲社會公衆參與環保、加强監督提供引導支持。支撑幷推動國家環境管理的精細化進程”。《環境保護綜合名錄》將被越來越多的各級政府與相關企業給予更高的關注，幷在國家有關部門制定和調整相關産業、稅收、貿易、金融等經濟政策以及安全生産監管政策中得到廣泛運用。

5.2.4 《産業結構調整指導目錄》塗料相關內容的修訂“十三五”期間，《産業結構調整指導目錄》將按計劃再次進行修訂。其中，塗料與顔料行業修訂的重點主要爲兩個方面：高固體分塗料與硫酸法鈦白粉。《産業結構調整指導目錄(2011年本)》(修正版)鼓勵類中包括“高固體分塗料”，限制類中包括“新建溶劑型塗料(不包括鼓勵類的塗料品種和生産工藝)生産裝置”。然而，目錄中尚缺乏對于高固體分塗料的定義，故高固體分塗料的界定需在目錄修訂過程中明確。《産業結構調整指導目錄(2011年本)》(修正版)限制類中包括“新建硫酸法鈦白粉生産裝置”。然而，

隨著鈦白粉行業清潔生産技術的發展，我國硫酸法鈦白粉生産工藝已經逐步區分爲清潔生産型與傳統型。因此，“十三五”期間，在鈦白粉行業清潔生産相關標準逐步形成的基礎上，計劃對目錄中硫酸法鈦白粉進行區分，幷進一步使清潔生産型硫酸法鈦白粉生産工藝獲得豁免。

根據《産業結構調整指導目錄(2011年本)》(修正版)的修訂要求，重新修訂塗料與顔料行業規範和准

入條件。

5.3 塗料行業“十三五”標準化工作的重點任務和重點項目

5.3.1 環保標準

塗料工業污染物排放標準《塗料工業大氣污染物排放標準》與《塗料工業水污染物排放標準》將于“十三五”期間發布，爲强制性環保標準，對塗料生産企業的廢水與廢氣排放進行規範。標準將規定塗料工業企業及其生産設施的水、氣污染物排放限值、監測和監督管理要求，適用于現有塗料工業企業或生産設施的水、氣污染物排放管理，以及塗料工業企業建設項目的環境影響評價、環境保護設施設計、竣工環境保護驗收及其投産後的水、氣污染物排放管理。

塗裝工業污染物排放標準塗料中的大部分VOC是在塗裝環節排放的，故國家環保部對塗裝工業污染物排放標準進行了立項。然而，由于塗裝環節涉及衆多下游行業且排放特徵各异，制定統一標準難度較大。“十三五”期間，將先制定《傢具製造業大氣污染物排放標準》與《汽車製造業大氣污染物排放標準》，分別對傢具與汽車行業塗裝過程的VOC進行重點控制。

無機顔料的環保標準“十三五”期間，國家環保部將發布《無機顔料工業污染物排放標準》，對鈦白粉、氧化鐵、鉻系顔料等無機顔料生産企業的三廢排放限值進行强制性規定。“十三五”期間，由國家發改委組織，將原有《清潔生産標準顔料製造業(鈦白粉)》、《清潔生産標準顔料製造業(氧化鐵)》、《無機顔料(鈦白粉)清潔生産水平評價標準》等尚未發布的標準稿件合幷，形成《無機顔料清潔生産評價指標體系》，對無機顔料行業的清潔生産工藝進行區分。此外，國家環保部將于“十三五”期間組織編制幷發布《鈦白粉工業廢水治理工程技術規範》；國家發改委組織編寫幷發布《鈦白粉單位産品能源消耗限額》；國家工信部將組織發布《鈦白粉行業規範條件》。

5.3.2 塗料産品標準

有關塗料中VOC排放的標準要求日嚴，將促進環境友好型塗料發展，其中高固體分塗料會發展較快，這個品種標準基本缺失，中國塗料工業協會標準化委員會目前正在制定汽車塗料高固體分塗料技術標準。在此基礎上，根據條件，陸續開展船舶、鋼結構、橋梁、防腐等塗料高固體分塗料標準制定。另外，高VOC的溶劑型UV固化塗料，已列爲“雙高”(高污染、高環境風險)産品，應制定溶劑型UV固化塗料標準，對其中VOC限值做出規定。另外，還可與傢具協會、軍工部門合作，開展相關標準制定的合作。此外，“十三五”期間，國家標準的制修訂工作將進一步推進，詳見附件1、附件2。